Edgerstoune Optics Coating Department

# Fred G, Chief Thin Film Designer

FilmStar DESIGN       FTG Software  Princeton, NJ        06-29-1999 10:32

--------------------------------------------------------------------------

Laser output coupler - optimized

--------------------------------------------------------------------------

Design Wave 550 nm          FWD ignore Side 2                      Angle 0

Design (from substrate) - FILM Archive AALASER-O

1 .41816H     2 .24631L     3 .33618H     4 .30916L     5 .26791H

6 .26843L     7 .28503H     8 .28159L     9 .26635H    10 .25448L

11 .25458H    12 .26144L    13 .26001H    14 .23474L    15 .21144H

16 .19432L    17 .18334H    18 .20308L    19 .23513H    20 .24056L

21 .20252H    22 .1734L     23 .16808H    24 .17125L    25 .23143H

26 .2956L

Film Indices                                       Symbols: L,H,M:QWOT=.25

Indx    File

Symb   $Funct    A(n)    B(k)      C       D       E       F       G

--------------------------------------------------------------------------

AIR            1.0     0          ·       ·       ·       ·       ·

SUB            1.52    0          ·       ·       ·       ·       ·

--------------------------------------------------------------------------

L             1.46    0          ·       ·       ·       ·       ·

H             2.3     0          ·       ·       ·       ·       ·

M             2.1     0          ·       ·       ·       ·       ·